1. 초전도특성 (Superconducting properties)

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
1001	완전 반자성	자기화가 외부 자기장의 세기에 완전히 반대가 되는 자기적 성질.	perfect diamagnetism
1002	초전도성	적절한 조건하에서 직류저항이 영이 되고 완전 반자성을 갖는 물질의 특성. 참고. 적절한 조건은 온도, 자기장의 세기 및 전류밀 도에 의하여 결정된다.	superconductivity
1003	초전도	초전도성을 나타내는 물질 또는 상태를 기술하는 형용사.	superconducting superconductive
1004	초전도 상태	물질이 초전도성을 나타내는 열역학적 상태. 참고. 1-이 상태는 전자가 양자역학적으로 쌍을 형 성하므로 생긴다. 2-이 상태는 (초전도체의) 마이스너 상태, 혼 합상태, 중간상태 등을 나타내는 총괄적인 용 어이다.	superconducting state
1005	초전도체	적절한 조건하에서 초전도성을 보여주는 물질. 참고. 1-보통 초전도물질로 만든 도선 또는 박막을 가르킨다. 2. 적절한 조건은 온도, 자기장의 세기 및 전류 밀도에 의하여 결정된다.	superconductor
1006	상전도 상태	초전도체가 초전도 상태에 있지 않은 열역학적 상태.	normal(conducting) state
1007	초전도 전이	상전도 상태와 초전도 상태 사이의 변화.	superconducting transition
1008	임계온도 (기호:□c)	초전도체가 자기장과 전류가 없는 상태에서 초전도성을 나타내는 최고온도. 참고. 간혹 임계온도라는 용어는 어떤 물질이 주어 진 자기장의 세기에 대해서 초전도상태에 있 는 온도를 가르킨다.	critical temperature
1009	마이스너상태	초전도체가 완전 반자성을 나타내는 초전도 상태.	Meissner state
1010	자속 배제	물체내부 자속의 완전 제거. 참고. 자속 배제는 완전 반자성의 결과이다.	flux expulsion
1011	마이스너 효과	상전도 상태, 혼합 상태, 혹은 중간 상태에서 완전 반자성 상태(마이스너 상태)로 전이시 일어나는 자속 배제현상.	Meissner effect
1012	지속 전류	폐회로에서 오랜 기간동안 일정하게 흐르는 직류.	persistent current
1013	자속 양자 (기호:□o)	자속의 양자로 크기는 h/2e임. 여기서 h는 프랑크 상수, e는 기본전하. 참고. □o ≒ 2.06783 x 10-15 Wb.	flux quantum

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
1014	플럭소이드	다음 식으로 정의된 고리 C로 둘러싸인 면적내의 실질적인 자속, □ = □c + □o□2∫J□dl. 여기서 □c는 그 면적내의 자속, □는 침투깊이, J는 초전도 전류밀도, □o는 진공의 투자율, dl은 적분선로의 벡터성분. 참고. 1-초전도체내의 플럭소이드는 자속 양자의 배 수로 양자화 되어 있다. 2-초전도체의 표면에서 멀리 떨어지면 플럭소 이드는 자속과 일치한다.	fluxoid
1015	플럭손, 볼텍스	초전도체내에 있는 양자화된 자속. 참고. 플럭손은 정확하게 하나의 단일 자속 양자의 자속선에 해당된다.	fluxon vortex
1016	플럭손 격자 볼텍스 격자	혼합상태에서 플럭손의 격자. 참고. 플럭손이 이루는 삼각형격자의 격자상수 ao는 다음식으로 주어진다. ao = 1.075 (□o/B)½ 여기서 □o는 자속 양자, B는 자속 밀도.	fluxon lattice vortex lattice
1017	혼합 상태	자속이 플럭손의 형태로 제 2종 초전도체내로 침투된 초전도 상태. 참고. 제 2종 초전도체 참조 (1024)	mixed state
1018	중간 상태	초전도체의 모양에 따른 자기지움효과 때문에 마이스너 상태와 상전도 상태 또는 혼합 상태가 공존하는 초전도 상태.	intermediate state
1019	초전도 응축에너지	상전도 상태와 초전도 상태의 자유에너지 밀도의 차이. 참고. 자기장과 직류전류가 없을 때 초전도 응축에 너지는 (½)□oHc2이다. 여기서 □o는 진공의 투자율, Hc는 임계자기장의 세기.	superconducting condensation energy
1020	임계자기장의 세기 (기호:Hc)	자기장의 세기가 영일 때 초전도 응축에너지에 해당하는 자기장의 세기. 참고. Hc는 온도의 함수이다.	critical (magnetic) field strength (symbol:Hc)
1021	제 1종 초전도체	임계자기장 Hc 이하에서는 완전 반자성이고, Hc 이상에서는 초전도성이 사라지는 초전도체. 단 자기지움인자가 영인 경우.	type I superconductor
1022	하부 임계자기장의 세기(기호:Hc1)	자기지움이 영인 경우, 하나의 플럭손이 제 2종 초전도체에 처음으로 침투하여 완전 반자성에서 벗어나는 자기장의 세기. 참고. 1-제 2종 초전도체 참조 (1024) 2-Hc1은 온도의 함수이다.	lower critical (magnetic) field strength

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
1023	상부 임계자기장의 세기(기호:Hc2)	제 2종 초전도체가 혼합 상태에 있을 수 있는 최대 자기장의 세기. 참고. 1-제 2종 초전도체 참조 (1024) 2-Hc2는 온도의 함수이다.	upper critical (magnetic) field strength
1024	제 2종 초전도체	자기장의 세기가 하부 임계자기장 Hc1 이하에서는 마이스너 상태, Hc1와 상부 임계자기장 Hc2 사이에서는 혼합 상태, Hc2보다 높은 자기장에서는 상전도 상태가 되는 초전도체. 단 자기지움인자가 영인 경우.	type II superconductor
1025	쿠퍼쌍	운동량과 스핀이 반대인 두 개의 전자가 같은 부호의 전하를 가짐에도 불구하고 초전도체 내에서 인력 상호작용에 의해 결합된 상태.	Cooper pair
1026	BCS이론	바딘(B), 쿠퍼(C), 쉬리퍼(S)가 세운 미시적 초전도이론. 페르미준위 근처에 있는 전자들이 쿠퍼쌍을 형성하여 초전도상태로 응축된다는 것을 설명.	BCS theory
1027	초전도 에너지 간격(기호:□)	초전도 전자쌍을 두 개의 정상전자로 분리 하는데 필요한 최소에너지의 반. 참고. BCS이론에 의하면 절대 영도에서 □는 1.746 kTc이다. 여기서 k는 볼쯔만상수, Tc는 임계 온도.	superconducting energy gap
1028	긴즈버그-란다우 이론	초전도체의 전기역학적 성질, 양자역학적 성질 및 열역학적 성질을 결합하여 긴즈버그와 란다우가 만든 거시적인 초전도 이론.	Ginzburg-Landau theory
1029	(초전도)질서맺음 변수(기호:□)	긴즈버그-란다우 이론에서 정의되는 열역학적 양. 그 절대치의 제곱인 □□□2은 쿠퍼쌍의 밀도의 비례함.	(superconducting) order parameter
1030	BCS 결맞음길이(기호:□o)	쿠퍼쌍을 이루는 두 전자간의 거리와 연관된 양으로 온도에 의존하지 않음.	BCS coherence length
1031	결맞음길이(기호:□)	긴즈버그-란다우이론에서 초전도 질서맺음 변수의 공간적 변화를 기술하는 길이. 참고. 1-□는 온도의 함수이며, 순수한 초전도체의 경우 절대영도에서는 BCS 결맞음길이와 거의 같다. 2-값은 자속 양자를 □o, 상부 자기장의 세기 를 Hc2, 진공의 투자율을 □o로 할 때 □=(□o/2□□oHc2)½이다.	cohernece length (symbol:□)
1032	(런던)침투깊이(기호:□)	초전도체내에서 자기장의 공간적 변화를 나타내는 길이. 참고. □는 온도의 함수.	(London) penetration depth (symbol:□)

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
1033	긴즈버그-란다우 매개변수(G-L매개변수,기호:□)	침투깊이 □와 결맞음길이 □와의 비; □=□/□. 참고. 1-제 2종 초전도체의 경우, 상부 임계자기장의 세기가 Hc2, 임계자기장의 세기가 Hc일 때 □=Hc2/√2Hc이며, □Ｂ1/√2이다. 2-제 1종 초전도체의 경우, □<1/√2이다.	Ginzburg-Landau parameter
1034	순수한 초전도체	상전도 상태에서 전자의 평균 자유거리가 BCS 결맞음길이 보다 훨씬 긴 초전도체.	clean superconductor
1035	불순한 초전도체	상전도 상태에서 전자의 평균 자유거리가 BCS 결맞음길이 보다 아주 짧은 초전도체.	dirty superconductor
1036	조셉슨 접합	두 개의 초전도체가 절연체, 아주 얇은 두께의 도체 또는 작은 부분의 초전도체로 연결되어 약하게 결합되어 있는 접합.	Josephson junction
1037	직류 조셉슨 효과	쿠퍼쌍이 터널링현상에 의해 조셉슨 접합을 통하여 손실없이 흐르는 거시적 양자효과. 참고. 손실없이 흐를 수 있는 최대 직류값은 외부 자속밀도에 크게 의존한다.	direct-current Josephson effect
1038	교류 조셉슨효과	조셉슨 접합에 직류전압 V를 가해 주면 터널링현상에 의해 접합을 통하여 쿠퍼쌍의 교류가 흐르는 거시적인 양자효과. 가해준 전압과 방출되는 광자의 주파수 f 사이에는 hf=2eV식을 만족하며, 여기서 h는 플랑크상수, e는 전자의 전하. 참고. 교류 조셉슨효과에 의하면 주파수 f인 전자파 를 조셉슨접합에 조사하면 값이 (h/2e)nf인 양 자화 된 전압이 나타난다. n은 양의 정수.	alternating-current Josephson effect
1039	동위원소 효과	초전도체 동위원소의 평균 질량수와 임계온도와의 관계. 참고. BCS 이론에서는 임계온도는 동위원소의 평균 질량수의 제곱근에 반비례한다.	isotope effect
1040	표면 초전도성	표면의 특수성에 의해 초전도체가 상부 임계자기장 보다 높은 자기장하에 있더라도 표면으로부터 대략 한 결맞음길이 내에서 초전도상태가 나타나는 현상. 참고. 자기장이 시료 표면과 평행인 경우 표면 초전 도성은 Hc2와 Hc3=1.69Hc2 사이에서 나타난다.	surface superconductivity
1041	(초전도)근접효과	초전도 물질이 일반 금속과 접촉할 때 일반 금속내에서 초전도 상태가 관찰되는 현상. 참고. 1-이 효과로 초전도체의 임계온도가 낮아지고 임계자기장의 세기도 약해진다. 2-근접효과는 다른 의미로도 쓰인다.	(superconducting) proximity effet

2. 초전도 재료 (Superconducting materials)

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
2001	초전도 원소	적절한 조건하에서 초전도성을 나타내는 화학 원소. 참고. 적절한 조건은 온도, 자기장의 세기 및 전류밀 도에 의하여 결정된다.	superconducting element
2002	합금 초전도체	적절한 조건하에서 초전도성을 나타내는 금속 합금. 참고. 적절한 조건은 온도, 자기장의 세기 및 전류밀 도에 의하여 결정된다.	alloy superconductor
2003	화합물 초전도체	적절한 조건하에서 초전도성을 나타내는 화합물 또는 금속간 화합물. 참고. 적절한 조건은 온도, 자기장의 세기 및 전류밀 도에 의하여 결정된다.	compound superconductor
2004	유기 초전도체	적절한 조건하에서 초전도성을 나타내는 유기화합물 참고. 적절한 조건은 온도, 자장의 세기 및 전류밀 도에 의하여 결정된다.	organic superconductor
2005	산화물 초전도체	산소를 기본 구성물질 중의 하나로 포함하는 화합물 초전도체.	oxide superconductor
2006	페롭스카이트(화합물)초전도체	페롭스카이트 구조를 갖는 일련의 초전도체. 참고. 1-페롭스카이트는 일반적으로 ABO3로 표시되는 구성과 구조를 갖는다. 여기서 A 와 B는 금속원소이며 O는 주로 산소임. 2-Ba(Pb1-xBix)O3와 (Ba1-xMx)BiO3 (M=K, Rb)도 포함됨.	Perovskite (compound) superconductor
2007	CuO2층(면)	구리주변에 4개의 산소가 사각평면을 이루면서 각 산소들이 모퉁이 공유형태의 그물구조를 갖는 CuO4층.	CuO2 sheet CuO2 plane, CuO2 layer
2008	구리산화물 초전도체	CuO2면을 가진 층상구조로 된 산화물 초전도체. 참고. 전형적인 산화물 초전도체인 YBa2Cu3O7, Bi2Sr2Can-1CunO2n+4(n=1,2,3), TlnBa2Can-1CunO2(m+n) (m=1,2 n=1,2,3) 및 HgBa2Can-1CuO2n+2 (n=1,2,3)를 포함한다.	copper-oxide superconductor
2009	p형 산화물 초전도체	양공이 전하나르개이고 CuO2층으로 되어 있는 산화물 초전도체. 참고. (La,Sr)2CuO4, YBa2Cu3O7, (Bi,Pb)2Sr2Can-1CunO2n+4(n=1,2,3), TlnBa2Can-1CunO2(m+n) (m=1,2 n=1,2,3) 및 HgBa2Can-1CuO2n+2 (n=1,2,3)이 여기에 속한다.	p-type oxide superconductor

번 호	용 어		정 의	대응영어(참고)
2010		n형 산화물초전도체	전자가 전하나르개이고 CuO2층으로 되어 있는 산화물 초전도체.	n-type oxide superconductor
2011		고온 초전도체	임계온도가 일반적으로 25 K 이상되는 일련의 초전도체.	high temperature superconductor
2012	저온 초전도체		임계온도가 일반적으로 25 K 이하인 일련의 초전도체.	low temperature superconductor
2013	A-15형 (화합물) 초전도체		베타-텅스텐 결정구조와 A3B의 구성성분의 화합물 초전도체.	A-15 (compound) superconductor
2014	B-1형(화합물) 초전도체		암염 구조와 AB 성분의 화합물 초전도체로 A는 금속원소이며 B는 탄소, 질소 또는 산소. 참고. NbN, NbC 및 MoN이 여기에 속한다.	B-1 (compound) superconductor
2015	레이브스상(화합물)초전도체		AB2의 구성으로 되어 있고 원자반경의 비가 rA/rB = 1.1-1.4인 금속간 화합물 초전도체. 참고. HfV2, ZrV2 및 (Hf, Zr)V2가 포함된다.	Laves phase (compound) superconductor
2016	쉐브렐상(화합물) 초전도체		Mo6X8형의 이온송이와 M 이온이 MMo6X8의 화학구성을 이루는 화합물 초전도체. 참고. PbMo6S8, SnMo6S8 및 CuMo6S8이 이에 속한다.	Chevrel phase (compound) superconductor
2017	풀러린(화합물) 초전도체		MxC60로 표시되는 종류의 초전도 재료. 여기서 M이 알칼리 금속이면 x가 보통 3이며, M이 알칼리 회토류금속이면 대개 x가 5나 6.	fullerene (compound) superconductor
2018	탄화 붕소 초전도체		RM2B2C로 표시되는 화합물 초전도체. R은 이트륨, 란탄계 원소 혹은 악티니드계 원소이며 M은 Ni, Pd 혹은 Pt.	boron carbide superconductor

3. 전자기적 현상 □ 특성 (Electromagnetic phenomena and properties)

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
3001	임계전류(기호:Ic)	저항없이 흐를 수 있는 최대 직류 전류. 참고. Ic는 자기장의 세기와 온도의 함수이다.	critical current
3002	임계전류기준	임계전류 Ic를 전기장 E나 비저항□에 기반을 두고 결정하는 기준. 참고. 보통 E=10 □V/m 또는 E=100 □V/m이 전기장 에 의한 기준으로 사용되며, 비저항기준으로는 □=10-13 □m 또는 10-14 □m이 사용된다.	critical current criterion
3003	임계전류 밀도(기호:Jc)	전체 도체 또는 도체의 안정제를 제외한 초전도체부분의 단위면적당 임계전류.	critical current density
3004	수송 임계전류 밀도(기호:Jct)	저항이나 전압측정으로 구한 임계전류 밀도.	transport critical current density
3005	임계표면	온도, 전류밀도, 자장의 세기를 세 축으로 구성된 3차원적인 표면으로 임계전류밀도의 온도와 자기장의존성을 나타냄.	critical surface
3006	임계상태모델	제 2종 초전도체내의 자속의 분포를 설명하는 모델로, 자속밀도가 영이 아닌 곳에서는 자속밀도구배의 값을□oJc로 가정.	critical state model
3007	빈모델, 빈-런던모델	임계 전류밀도 Jc가 자속밀도 B에 관계없이 일정하다고 가정하는 임계상태 모델.	Bean model Bean-London model
3008	김 모델	초전도체의 내부의 임계전류 밀도가 Jc=a/(B+Bo)로 주어진다고 가정하는 임계상태 모델. 여기서 B는 자속밀도, a와 Bo는 상수.	Kim model
3009	자기화 임계전류 밀도(기호:Jcm)	이론적 모델 (임계상태 모델)을 사용하여 자기화측정에서 얻은 임계전류 밀도 (Jc).	magnetization critical current density
3010	(초전도체의)n-값	어떤 특정한 전기장영역 또는 저항영역에서 전압과 전류가 대략 V ∝In의 관계식으로 나타날 때 그 지수값.	n-value (of a superconductor)
3011	퀜치	초전도체나 초전도 장치에서 초전도 상태가 상전도 상태로 통제할 수 없이 비가역적으로 일어나는 전이. 참고. 이 용어는 보통 자석에 사용된다.	quench

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
3012	안정화제	초전도체와 전기적, 열적으로 접촉되어 있어 냉매와의 열접촉을 향상시키고 유사시 전기적 통로 역할을 하는 금속재료.	stabilizer
3013	회복전류	주어진 조건하에서 초전도 상태로 될 수 있는 최대전류.	recovery current
3014	응력효과, 변형효과	초전도체에 기계적 응력 또는 전자기적 응력을 가하여 일어나는 초전도특성의 변화.	stress effect
3015	조사효과	고에너지 입자나 전자파에 노출되어 일어나는 초전도특성의 변화.	radiation effect
3016	(플럭손에 미치는)로렌츠 힘	전류가 플럭손에 가하는 힘. 참고. 1-단위 부피당 힘은 J x B식으로 표시되며, 여기서 J는 전류밀도, B는 자속밀도.	Lorentz force (on fluxon)
3017	표면장벽	플럭손이 초전도 내부에 들어가고 나갈 때 넘어야 할 에너지 장벽.	surface barrier
3018	꽂음 중심, 꽂음자리, 꽂음	플럭손에 힘을 작용하여 고정시키는 초전도체의 부분. 참고. 꽂음중심은 여러 가지 결정격자의 결함, 석출 불순물, 입계 등을 포함한다.	pinning center pinning site pinning
3019	자속 꽂음	로렌츠 힘에 대항한 플럭손의 고정.	flux pinning
3020	자속 김	열적으로 활성화된 플럭손이 한 자속 꽂음 중심에서 다른 꽂음 중심으로 이동하는 자속의 운동. 참고. 지속전류는 자속 김에 의해 시간에 따라 감소 한다.	flux creep
3021	자속 흐름	로렌츠 힘에 의한 플럭손이나 플럭손 격자의 안정되고 전반적인 운동.	flux flow
3022	자속 건너 뜀	기계적, 열적, 자기적 또는 전기적 교란으로 인한 자기적 불안정성의 결과로 고정되어 있는 플럭손이 불연속적이고 집단적으로 이동하는 현상.	flux jump
3023	꽂음 힘	꽂음 중심에 의해 플럭손이나 플럭손 격자에 가해지는 알짜 힘.	pinning force
3024	기본 꽂음 힘	하나의 꽂음 중심이 플럭손 또는 플럭손다발에 가하는 최대 꽂음 힘. 참고. 플럭손에 평행한 평면 결함에 대해서는 플럭손의 단위 길이당 최대 꽂음 힘으로 정의된다.	elementary pinning force

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
3025	꽂음 힘 밀도, 덩어리 꽂음 힘(기호:Fp)	단위 부피당 각각의 꽂음 힘의 합 또는 단위 부피당 꽂음 힘. 참고. Fp=-Jc x B. 여기서 Jc는 임계전류 밀도, B는 자속밀도.	pinning force density
3026	피닝 힘밀도의 눈금잡기 법칙	피님 힘 밀도를 온도 T의 함수와 자속밀도 B의 함수로 분리하여 기술하는 경험적인 법칙. 참고. 피닝 힘 밀도 Fp는 보통 Fp ∝ [Bc2(T)]mf(b) 로 주어지며, 여기서 m은 실수, f(b)는 환산 자속밀도 b=B/Bc2와 Bc2=□oHc2의 함수, □o는 진 공의 투자율, Hc2는 상부 임계자기장의 세기.	scaling law of pinning force density
3027	크래머의 법칙	피닝 힘 밀도 Fp를 Fp ∝ b½(1-b)2로 표시하는 한 눈금잡기 법칙. 여기서 b=B/Bc2, Bc2=□oHc2, □o는 진공의 투자율, Hc2는 상부 임계자기장의 세기.	Kramer's law
3028	잔류자속	외부 자기장을 제거한 후에도 초전도체 내에 남아있는 자속.	trapped flux residual flux
3029	표면 꽂음	표면 근처에서 표면 장벽이나 결함에 의한 자속 꽂음.	surface pinning
3030	비가역성 선	자기장의 세기와 온도평면에서 나타나는 선으로, 이 선 이상의 자기장 또는 온도에서 초전도체는 가역성 자기화를 나타내고 임계전류 밀도는 영이 됨.	irreversibility line

4. 도선 □ 도체 (Wires and conductors)

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
4001	도선	길이가 단면적의 주요 축보다 월등히 긴 물체 또는 대상. 참고. 1-도선은 금속, 구조재 또는 합성 초전도체일 수 있다. 2-도선, 소선 : 꼰 도체의 제작에서 각각의 도 선중의 하나	wire
4002	도체	전류를 흘리기에 알맞은 도선이나 도선의 다발. 참고. 1-도체, 도전 매질 : 특정 주파수 띠에서 시간 에 따라 변하는 전기장이 한 방향으로 흐르는 전류의 벡터성분이 그 방향의 변위 전류밀도 보다 큰 전류밀 도를 생성하는 매질. 2- 도체(151-01-02) : 전류를 흘리기 위한 부분 3-(케이블의)도체 : 케이블에서 전류가 흐르는 부분	conductor
4003	복합도체	두 개 이상의 재료를 기계적, 전기적, 열적으로 일체화 하도록 집합한 도체	composite conductor
4004	케이블	두 개 이상의 도선으로 된 도체.	cable
4005	동심층 케이블	한 층 또는 여러층의 도선을 동심으로 만든 케이블. 참고. 1-동심 도체 (461-01-17) : 여러개의 절연된 도체가 하나를 둘러 싸도록 만든 도체. 2-동심으로 연선한 원형 도체 (461-01-08) : 각각의 도선을 나선형태로 꼰 후 하나 또는 여러개의 분리된 동심 층이 서로 엇갈리도록 제작한 연선 도체. 3-일반 동심 케이블 : 하나의 원형 중심선을 하나 또 는 여러층의 나선형으로 짠 둥근선이 둘러싸는 형태로 만들어진 케이블 층의 방향은 연속적인 층에서 반대로 되어 있으며 일반적으로 층이 증가함에 따라 층의 길 이도 증가함.	concentric lay cable
4006	편조	일정한 형태로 꼰 가닥으로 된 도체. 참고. 외피는 도금된 금속이나 비금속 재료	braid
4005	소선	케이블을 구성하는 최소 단위의 선.	strand
4008	무심 케이블	하나 또는 여러층의 나선형으로 짠 도선을 압연, 인발 또는 기타의 방법으로 제작한 케이블.	coreless cable
4009	테이프 도체	납작한 띠나 길고 가느다란 형태의 도체.	tape conductor

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
4010	중공 도체	하나 또는 그 이상의 속이 빈 통로가 도체의 길이 방향으로 나 있는 도체. 참고. 1-중공도체 : 중앙에 통로를 만든 도체. 2-중공도체 : 나선형으로 꼰 소선으로 된 관 모 양의 도체로 때로는 안에 보강재를 넣는 경우도 있음.	hollow conductor
4011	관형 도체	하나의 중앙통로가 있는 중공 도체.	tubular conductor
4012	성형 원형 케이블	하나 또는 여러층의 나선형으로 짠 도선이 하나의 중앙 심을 둘러싼 형태로 압연, 인발 등의 방법으로 제조한 케이블.	compact round cable
4013	중심 케이블	두 층 이상의 나선형으로 짠 도선으로 둘러 싸인 가운데 심이 있는 케이블. 참고. 1-동일 층 케이블 : 모든 층이 같은 길이이며 층이 번갈아가며 반대 방향으로 되어 있다. 2-평행 심 도선 : 여러개의 평행인 도선으로 된 중앙 심을 한 층의 나선형으로 짠 도선이 둘러 싼 형태의 케이블. 3-단일 방향 도선 : 모든 층이 동일한 방향이며 층에 따라 점차로 길이가 커지게 제작된 케이블. 4-동층 케이블 : 모든 층이 동일한 길이와 방 향으로 되어 있는 케이블.	core cable
4014	릿츠 케이블	연선한 삼중 소선을 함께 연선하여 만든 케이블.	litz cable
4015	연선형 도체	일종의 도선. 참고. 1-연선형 도체 : 여러개의 소선으로 만든 도체 로 대개 나선형임. 2-연선형 도체 : 여러개의 비절연 도선을 왼쪽, 오른쪽 방향으로 번갈아 가며 나선형으로 제작한 도체.	stranded conductor
4016	성형 연선형 도체	단면을 원하는 형태로 성형한 연선형 도체.	compact stranded conductor
4017	키스톤 연선형 도체	단면이 사다리꼴의 연선형 도체.	keystone stranded conductor
4018	러더포드 케이블	단면을 직사각형으로 납작하게 만든 단층의 교차 케이블.	Rutherford cable
4019	편조 도체	여러개의 소선을 서로 번갈아 가며 연선한 도체.	braided conductor

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
4020	관내 연선 도체	여러개의 냉매통로를 가진 케이블을 도관내에 치밀하게 넣은 케이블. 참고. 고리안의 케이블 : 도관 안쪽에 하나의 튜브를 둘러싼 형태의 교차 케이블.	cable-in-conduit conductor
4021	복합 초전도체	일반 재료와 초전도 재료를 합쳐 초전도성을 갖도록 한 형태의 도체.	composite superconductor
4022	초전도 필라멘트	복합 초전도선 내에 매우 길고 가느다란 초전도체.	superconducting filament
4023	초전도선	전류가 통하는 부분에 초전도체를 사용한 선.	superconducting wire
4024	초전도 케이블	초전도선으로 만든 케이블.	superconducting calbe
4025	안정화 초전도선	안정화 기준에 따라 구리, 알미늄 또는 은과 같은 금속을 매트릭스로 사용하여 만든 초전도선.	stabilized superconducting wire
4026	절연 초전도선	전기적으로 절연된 초전도선.	insulated superconducting wire
4027	강제 냉각 초전도선	초임계 헬륨과 같은 냉각유체를 강제 순환시켜 냉각하는 초전도선.	force-cooled superconducting wire
4028	보강형 초전도선	사용중에 응력과 변형에 견딜 수 있도록 구조재를 넣은 초전도선.	reinforced superconducting wire
4029	초전도막	초전도체로 만든 막. 참고. 1-초전도 박막 : 평균 두께가 대략 1 □m 이하 인 초전도 막으로 보통 PVD(물리적 증착), CVD(화학적 증착) 등의 방법으로 제작. 2-초전도 후막 : 평균 두께가 1-10□m인 초전 도 막으로 보통 스크린 인쇄, 닥터 블레이드 또 는 딥 코팅 방법으로 제작	superconducting film
4030	단심 (초전도)선	하나의 초전도 필라멘트를 상전도 재료내에 넣어 만든 전선.	single core (superconducting) wire
4031	다심 초전도선	여러 가닥의 초전도 필라멘트나 필라멘트처럼 된 초전도체를 상전도 재료내에 넣어 만든 복합 초전도선.	multi-filamentary superconducting wire
4032	모놀리스 초전도 전선, 초전도 모놀리스	초전도체와 상전도 재료를 상대적인 움직임이 없도록 단단하게 함께 조립한 도체.	monolithic superconducting wire, superconducting monolith

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
4033	3성분 초전도선	하나의 초전도부분과 두 개의 상전도재료로 구성된 복합 초전도선.	three-component superconducting wire
4034	트위스트 초전도선	필라멘트나 소선을 도선축 주위에 나선형으로 감아서 만든 복합 초전도선.	twisted superconducting wire
4035	직류 초전도선	직류용의 초전도선.	DC superconducting wire
4036	펄스 초전도선	펄스 전류에 사용하도록 설계된 초전도선.	pulsed-current superconducting wire
4037	교류 초전도선	교류용의 초전도선.	AC superconducting wire
4038	공간대 지름비(약자:S/D)	복합 초전도체에서 이웃한 필라멘트의 평균 간격과 필라멘트 평균 지름과의 비.	spacing to diameter ratio
4039	복합 초전도체의 매트릭스	복합 초전도체에서 사용할 때 상전도상태에 있는 금속, 합금 등의 모재.	matrix of composite superconductor
4040	(복합 초전도체의)혼합 매트릭스	두가지 이상의 성분으로 구성된 합성 초전도체의 매트릭스.	mixed matrix(of a composite superconductor)
4041	매트릭스 비	복합 초전도선을 구성하고 있는 매트릭스와 초전도체의 부피비.	matrix to superconductor (volume) ratio
4042	구리비	안정화재로서 구리를 사용한 복합 초전도선에서의 구리와 초전도체의 부피비.	copper to superconductor volume ratio
4043	구리 대 비구리의 부피비	혼합된 매트릭스의 복합 초전도체에서 구리와 그밖의 부분과의 부피비.	copper to non-copper volume ratio
4044	초전도체의 부피 백분율	복합 초전도체의 경우, 일반 사용조건에서 초전도성을 갖는 물질의 부피 백분률.	volume percent of superconductor
4045	확산 장벽	재료내에서 원자와 분자의 침투를 제한하는 물질.	diffusion barrier
4046	보강재	기계적 강도를 높이기 위하여 사용하는 구조재.	reinforcing member

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
4047	외피	피복 또는 싸개. 참고. 1-쉬스, 자켙 : 균일하고 연속적인 관형 외피 로 금속 또는 비금속재료로 대개 사출 성형한다. 2-쉬스라는 용어는 북미에서는 금속외피에만 사용 하며 자켙은 비금속 피복에 대하여 사용한다.	sheath
4048	트위스트	도체축 주위에 단위 길이당 필라멘트나 소선의 감은 수.	twist
4049	트위스트 피치 길이	필라멘트 또는 소선을 도체축 주위에 감았을 때 필라멘트 또는 소선이 초기의 상대위치까지 되돌아 오는 길이.	twist pitch length, twist pitch
4050	전위(피치)길이, 소선 피치 길이	전위 도체에서 필라멘트나 소선이 원래의 위치로 되돌아 오는 최소의 길이.	transposition (pitch) length stranding pitch length
4051	애스펙트 비	직사각형 복합 초전도체에서 횡단면의 가로 대 세로의 비	aspect ratio
4052	모서리 반경	직사각형 도체의 단면 모서리의 반경.	corner radius
4053	와전류	물질내의 폐회로를 따라 흐르는 유도 전류.	eddy currents
4054	교류 손실	복합 초전도체에서 교류 자기장이나 교류로 인하여 손실되는 전력. 참고. 1-교류 손실에는 초전도체의 이력 손실, 도체의 결 합 전류 손실, 도체와 구조재의 와전류 손실 등을 포함한다. 2-교류 손실에는 펄스 자기장이나 펄스 전류 때문 에복합 초전도체에서 손실되는 전력도 통상 포함된 다.	AC loss
4055	이력손실	변하는 자기장하에서 초전도체 내에 발생하는 손실. 참고. 이 손실은 1 주기당 손실 에너지가 주파수에 의존 하지 않는 성분이며, 자속선의 꽂임으로 인한 초전 도재료의 비가역성 주기적 성질 때문에 일어난다.	hysteresis loss
4056	와전류 손실	초전도체의 금속 매트릭스나 구조재가 외부 자기장의 변화나 자체 자기장의 변화에 노출될 때 발생하는 손실.	eddy current loss
4057	결합 전류	변화하는 자기장내에서 초전도 필라멘트들 사이에 상전도 도체가 있을 때 필라멘트들 간에 발생하는 유도전류. 참고. 초전도체의 상전도 매트릭스내에서 이 전류는 필라 멘트에 거의 수직방향으로 발생한다.	coupling current

번 호	용 어	정 의	대응영어(참고)
4058	근접 결합 전류	초전도 필라멘트사이에 상전도체가 있을 때 필라멘트 사이의 간격이 정상영역에서의 결맞음길이와 비슷하거나 작을 때 발생하는 초전류.	proximity coupling current
4059	(필라멘트)결합 (전류) 손실	다심 초전도선에서 결합 전류로 인하여 발생하는 손실.	(filament) coupling (current) loss
4060	(필라멘트)결합 시정수(기호:□)	저주파에서 소선내의 필라멘트와 수직되는 방향에서 결합전류를 특성짓는 시정수. 참고. 1-필라멘트 시정수는 트위스트 피치 길이의 제 곱에 비례하며, 비저항에 반비례한다. 2-필라멘트 시정수는 겹할손실의 크기를 나타 내는 매개변수중 하나로 손실에 비례한다. 3-이 값은 □□<<1로 나타나며, 여기서 □는 각주파수.	(filament) coupling time constant (symbol:□)
4061	유효 필라멘트 지름	필라멘트들 사이의 전자기적 특성으로 부터 유도되는 필라멘트의 순수한 직경. 참고. 이력손실 an은 an=(8/3□).df/□Jct.Bm로 표시된 다. 여기서 df는 유효 필라멘트 직경, Jct는 수 송 임계 전류밀도, Bm은 교류 자속밀도, □는 초전도체의 부피비.	effective filament diamenter
4062	표면 임피던스	고주파에 대한 물질의 임피던스로 금속이나 초전도체의 경우는 물질의 표면에 한정함. 참고. 표면 임피던스가 초전도 RF캐비티의 열손실을 정한다.	surface impedance
4063	잔류 비저항	상전도체의 경우 절대 영도에서 남는 유한한 전기 비저항. 참고. 잔류 비저항은 전자가 불순물과 격자결함에 의 해 산란에 기인하며, 저온영역에서 온도에 의존 하지 않는다	residual resistivity
4064	잔류 저항비 (RRR)	상온에서의 전기저항과 잔류저항과의 비. 참고. 1-상온으로는 보통 273 K, 293 K, 295 K 또는 300 K중의 하나를 사용한다. 2-복합 저온 초전도체의 경우에는 임계온도 바 로 위에서의 전기저항을 잔류저항으로 한다.	residual resistance ratio (RRR)

5.  제작공정(Production process)

번호	용어	정 의	대응영어(참고)
5001	인발	연성을 지닌 선, 봉, 관 또는 복합재료등을 다이를 통해 잡아 당겨서 단면을 줄이는 공정.	drawing
5002	회전단조	2개 또는 그 이상의 다이 사이에서 전선등에 회전단조를 가해 단면을 줄이는 공정.	swaging
5003	냉간가공	재결정화온도 이하에서의 가공경화를 수반하는 가공방법.	cold work
5004	빌릿	후속 압출공정등에 사용될 초전도심을 넣는 면적이 넓고 길이가 짧은 금속봉 또는 복합재료봉.	billet
5005	압출	빌릿을 가늘게 하기 위하여 밀어서 단면을 줄이는 공정 참고. 1-정수압 압출:액체를 이용하여 다이속에 있는 빌릿의 모 든 부위에 동일한 압력을 가하고 압출하는 공정. 2-열간압출:빌릿을 미리 가열한 후 압출하는 공정.	extrusion hydrostatic extrusion hot extrusion
5006	트위스팅	교류손실등을 줄이기 위하여 소선들을 동축으로 꼬아 원형전선으로 제작하는 공정.	twisting
5007	연선가공	여러개의 소선들을 꼬아 합쳐 하나의 도체로 만드는 가공법.	stranding
5008	중간 열처리	냉간과정으로 인한 영향을 풀어주거나 미세구조변화를 일으키기 위하여 중간과정에 사용되는 열처리.	intermediate heat treatment
5009	표면확산법	테이프나 도선표면에 초전도체를 직접 생성하는 공정. 참고. 초전도체는 용액에 담거나 또는 전기도금 같은 표면코팅 후 후속 열처리를 하여 내부확산, 코팅물질과 기판금속과의 반응을 통해 초전도복합체를 형성함.	surface diffusion process
5010	복합재료의 제조법	초전도복합체 도선의 제조공정. 참고. 도선모체와 초전도필라멘트가 복합체를 이루기 위하여 인 발, 롤링같은 단면 감소과정과 열처리과정이 물질조립과정 에 적용됨.	composite fabrication process
5011	브론즈 법	주석봉에 Nb소선들을 넣고 반응시켜 Nb3Sn초전도선을 제조하는 공정.	bronze process
5012	CVD법	제조하려는 구성원자를 내포하는 가스를 화학반응시켜 박막을 제조하는 공정. 참고. 수송가스를 이용하여 유기금속 또는 다른 복합재료들이 반 응면으로 옮겨진다.(예 : MOCVD, 할라이드 CVD, 플라즈마 강화 CDV, 레이저 강화 CVD등).	chemical vapor deposition(CVD) process
5013	PVD법	물리적 증착법을 이용하여 박막을 제조하는 공정. 참고. PVD공정은 주로 원자상태의 진공증착, 혹은 불활성기체 분위기(즉 RF-마그네트론 스퍼터링, 이온빔스퍼터링, MBE, 레이저 증착)에서 하나 또는 여러개의 타켓을 이용한 스퍼 터링법을 이용하여 하나의 박막제조로 구성된다.	physical vapor deposition(PVD) process

번호	용어	정 의	대응영어(참고)
5014	인시추 법	(1)Nb 또는 V를 용융액으로 부터 덴드라이트(dendrite)를 형성하고 Cu/Nb 또는 Cu/V 혼합물을 만들어 이를 포함하는 초전도선을 제조하는 공정. 참고. 이 금속혼합물은 Cu모체에서 Nb 혹은 V의 필라멘트모양의 전선이나 테이프로 가공되고 Nb3Sn이나 V3Ga는 확산 공정으로 형성됨. (2)한번의 공정으로 초전도박막을 제작하는 방법. 참고. 엑시추법: 2단계로 초전도박막을 제작하는 방법. 1단계는 PVD법으로낮은 온도에서 프리커서를 제조하고, 2단계는 높은 온도에서 열처리를 함.	in situ process ex situ process
5015	분말야금법	혼합된 분말로 부터 초전도선을 제작하는 공정. 참고. 1-도선은 압축/성형, 인발, 압연등의 단면 감소과정과 열 처리과정으로 제조됨. 2-PIT과정: 혼합된 분말을 튜브내에 장착하여 초전도선을 제작하는 과정.	powder metallurgy process
5016	외부확산법	복합재료와 외부 코팅물질이 확산반응을 통하여 초전도선이나 테이프로 제작되는 공정.	external diffusion process
5017	튜브법	여러개의 모체튜브를 이용하여 초전도선을 제작하는 공정. 참고. Sn이나 Sn합금판으로 채워진 구리튜브를 Nb튜브에 넣고 이것을 다시 큰 구리튜브에 삽입하여 복합체의 한 구성요 소로 한다. 이것들을 다시 다발로 하고 가늘게한 후 열처리 하여 Nb튜브내부에 Nb3Sn이 형성되도록 한다.	tube process
5018	내부확산법	Sn 또는 Sn합금을 구리모체내의 Nb필라멘트와 반응시켜 Nb3Sn초전도선을 제작하는 공정. 참고. 적당한 크기에서 전선을 열처리하고 구리모체를 통하여 Sn을 확산시켜 Nb필라멘트 주위에서 Nb3Sn이 형성되도록 한다.	internal tin process
5019	침투법	Nb분말이 Sn용액에 담겨져 Sn이 Nb에 침투하여 Nb3Sn초전도선을 형성하는 방법 참고. 1-하나의 얇은 전선을 만들기 위하여 인발이나 롤링같은 단면축소과정이 수행된다. 열처리과정으로 Nb3Sn화합물이 형성됨 2-유사한 과정이 Nb3Al초전도선 제작에 적용됨.	infiltration process

번호	용어	정 의	대응영어(참고)
5020	젤리 롤 공정	Sn을 Nb망에박막형태로 묻히고 그물망을 감아 초전도선을 제작하는 공정. 참고. 1-복합체는 주석판과 Nb그물을 동심원으로 감은 후 인발 같은 단면축소과정을 거친 다음 열처리과정으로 Nb와 매 트릭스접합면에서 Nb3Sn합금이 형성되도록 함. 2-얇은판 대신 그물형태가 사용되기 때문에 변형된 젤리 롤법(MJR)이라고 불리기도 함. 3-유사한 과정이 Nb3Al초전도선 제작에 적용된다.	jelly roll process
5021	용융성장법	고온에서 부분용융 후 결정축이 잘 나열되도록 일방향 응고과정을 거쳐 산화물초전도체를 제작하는 법.	melt-texture growth process
5022	결정배열조절	산화물초전도체의 박막 혹은 벌크의 초전도성 향상을 위하여 결정방향이나 구조를 원하는 방향으로 정렬하는 것.	texture control
5023	용융공정	용융점 이상으로 가열하여 산화물초전도체를 제조하는 공정.	melt process
5024	하소	혼합된 분말을 예비로 열처리하는 과정.	calcination
5025	프리커서	최종 초전도체를 형성하기 위한 중간단계의 물질.	precursor
5026	소결	고상확산, 입계결합, 입계이동등을 통하여 벌크물질을 서로 연결하기 위한 열처리 과정.	sintering
5027	졸겔법	후속 열처리로 겔상태를 얻기 위해 금속염의 콜로이드용액을 이용하여 초전도 프리커서를 준비하는 공정.	sol-gel process
5028	공침법	금속염들의 용액을 이용하여 초전도 프리커서를 준비하는 과정으로 각각의 용해도는 PH, 음·양이온 효과, 농도의존도의 영향을 받음.	coprecipatation
5029	분사건조법	구성원소의 급속고체화를 얻기 위해 금속염의 용액을 이용하여 초전도프리커서를 준비하는 과정.	spray drying process
5030	분사 열분해 합성법	기판위에 초전도박막 혹은 후막을 제작하기 위하여 후속 열처리로 프리커서의 하소와 소결을 유도하여 제작하는 방법.	spray pyrolysis process
5031	냉동건조법	금속염용액의 냉각과 용매의 승화를 이용하여, 구성물질을 급속고체화 시켜 초전도 프리커서를 제작하는 방법.	freeze drying process
5032	플라즈마 분사법	기판위에 프리커서분말 혹은 초전도분말을 플라즈마토치로 투사시켜 후막을 제작하는 방법.	plasma spray process

6. 초전도 자석기술(Superconducting magnet technologies)

번호	용어	정 의	대응영어(참고)
6001	극저온냉각	냉매를 이용하여 77 K 이하의 저온을 형성하는 냉각법.	cryogenic refrigeration
6002	극저온 냉동기	극저온 온도로 냉각을 위하여 유체 열순환을 이용한 기계장치.	cryocooler
6003	냉각채널	냉매와 직접 접촉하기 위한 초전도자석의 권선 혹은 도체사이의 갭이나 홈.	cooling channel
6004	열전달	열에너지 이동을 총칭하는 용어.	heat transfer
6005	침지비등	비등점온도에 있는 액체냉매에 직접 담그는 냉각기술.	pool boiling
6006	전도냉각	냉각시키려는 물질을 냉각장치와 연결된 열전도체를 이용하여 냉각시키는 기술.	conduction cooling
6007	대류식 냉각	냉각시키려는 물질을 액체상태 혹은 기체상태의 냉매에 담그고 냉매를 자연히 흐르게 하거나 강제로 순환시켜 냉각하는 기술. 참고. 1 - 강제 대류식 냉각: 냉각시키려는 물질주위에 액체 혹은 기체냉매를 강제로 흐르게 하는 기술. 2 - 자연대류식 냉각물체 표면에 있는 유체의 국소가열로 인한 액체 혹은 기체냉매의 대류로 인한 냉각기술.	convection cooling
6008	핵 비등	냉각물질 표면에 기포형성으로 특정지어지는 액체의 비등현상. 급격한 열전달을 일으킴.	nucleate boiling
6009	막 비등	증기화된 냉매의 박막이 물질의 표면을 완전히 덮어 물질표면에서 액체로 열전달이 일어나는 액체비등 현상.	film boiling
6010	방사식 냉각	열 방사로 물질에서 주위로 열이 전달되어 냉각되는 기술.	radiation cooling
6011	방사열 차폐	높은 반사율을 가진 얇은 판으로 두 물질사이에 방사열을 차폐하는 것.	radiation shield
6012	잔류기체	진공화 시킨 공간에 잔류하는 소량의 기체분자.	residual gas
6013	잔류기체의 열전달	진공화 시킨 공간에 있는 잔류가스로 두 공간 사이에 열전달이 이루어지는 현상.	rasidual gas heat transfer
6014	진공단열	단열을 위하여 진공공간을 이용하는 기술. 참고. 이 기술은 전도와 대류에 의한 열전달을 크게 줄이지만, 복사에 의한 것은 줄이지 못한다.	vacuum insulation

번호	용어	정 의	대응영어(참고)
6015	적층 단열	열복사를 줄이기 위해 진공내에 반사율이 높고, 열전도도가 낮은 판을 여러장 겹쳐 단열하는 것. 참고. 1-알미늄폴리머 필름이 가장 널리 이용된다. 2-이것을 초단열이라 부르기도 한다.	multilayer insulation
6016	초임계헬륨	임계점(P〉0.227 Mpa, T〉5.2 K)위의 압력과 온도상태에 있는 헬륨. 이것은 잠열이 0 이고 지속적인 밀도함수로 특정지어짐. 참고:자석냉각응용에서 4.2 K 근처의 고압헬륨도 초임계헬륨 이라 불리운다.	supercritical helium
6017	초유동헬륨 He Ⅱ	헬륨의 압력-온도 곡선상에서 용융곡선, 증기압곡선, □직선으로 둘러쌓여 있는 영역의 헬륨상태. □직선은 상부□점(1.76 K, 3.0 Mpa)과 하부 □점(2.18 K, 5.0 kpa)을 연결한다. 참고. 1 - 포화초유동헬륨 : 압력-온도 곡선상의 하부□점 아래 증기압 곡선상에 존재하는 초유동헬륨. 2 -가압된 초유동헬륨 : 압력-온도 곡선상의 하부□점 위 에 존재하는 초유동헬륨. 3 - 초유동헬륨은 점도가 매우 작으며, 열전도도는 크다.	superfluid helium
6018	안정화	초전도장치가 전자기적, 기계적, 혹은 열교란 환경속에서 초전도성질을 유지하게 하는 기술.	stabilization
6019	완전안정화	모든 교란가능성에 대해 초전도체가 안정한 상태를 유지하는 조건.	full stabilization
6020	단열적 안정화	교란에너지를 도체 혹은 주위 지지물들이 흡수하여 퀜치를 막는 안정화기술.	adiabatic stabilization
6021	동적 안정화	초전도체 표면에 전기적, 열적 도체를 입혀 빠른 자속움직임에 대항하여 와전류 발생과 자장의 침투를 느리게하는 안정화기술.	dynamic stabilization
6022	자기확산도(Dm)	자기확산도는 비저항을 물질의 투자율로 나눈 값.	magnetic diffusivity
6023	자기확산시정수	특정크기 d, 투자율 □, 전기전도도 □를 가진 계에 대한 자기적교란확산에 대한 대략적인 시간상수. 즉 □m=d2/Dm=d2□□	magnetic diffusion time constant
6024	열확산 시정(□t)	열교란이 계 내부로 확산되는 시간. 계가 특성크기 d, 열확산도 □이면 □t=d2/□. 참고 : 열확산도는 열확산계수를 의미한다.	thermal diffusion time constant
6025	전류분배	복합물초전도선에서 전류가 초전도필라멘트와 저항이 있는 매트릭스물질로 나누어지는 조건.	current sharing

번호	용어	정 의	대응영어(참고)
6026	스테클리의 안정 성기준	전류에 의해 발생하는 주울열이 도체표면에서 냉매로 열전달이 잘 되어 초전도선이 작동하는 최대작동 전류의 기준.	Stekly's stability criterion
6027	매덕의 안정성기준	도선의 상전도부분(열발생부분)과 초전도비율로 냉각과 열전도를 고려하여 초전도선재의 안정성을 결정하는 기준.	Maddock's stability criterion
6028	동일 면적 이론	열전달 계수, 서로 인접한 권선간의 전도, 도선길이방향에 따른 열전도의 온도의존도를 고려한 조건마련을 위한 이론. 참고. 이 이론은 매덕의 안정성기준에 기초가 되며, 온도의존 냉 각곡선의 아래 면적이 열발생 곡선 아래 면적 보다 크다 면, 교란에 의한 상전도영역이 다시 회복되는 것을 언급함.	equal area theorem
6029	상전도부역 전달속도	초전도선재의 일부분이 상전도상태로 변한후 상전도-초전도 계면이 선재 혹은 조립체를 따라 퍼져 나가는 속도.	normal zone propagation velocity
6030	열 급동	도체에서 상전도영역이 계속적으로 증가하기 시작하는 것.	thermal runaway
6031	최소 전파영역 기준	수송전류가 있는 상태에서 교란으로 인한 상전도가 되는 지역이 복합물에서 최소가 되어야 한다는 개념에 근거를 둔 기준. 참고. 윌슨-이와서-위프의 안정성기준이 포함됨.	minimum propagation zone(MPZ) criterion
6032	종방향 전파	상전도-초전도면이 도체를 따라 전파되는 것.	longitudinal propagation
6033	횡방향 전파	상전도-초전도면이 전류의 흐름방향과 수직한 방향으로 전파되는 것.	transverse propagation
6034	단열적 온도 상승	전도, 대류, 복사에 의한 손실없이 자장으로 저장되었던 에너지가 열에너지로 방출되었을 때 일어나는 자석시스템의 온도상승.	adiabatic temperature rise
6035	보호회로	퀜치가 일어났을 때 초전도자석에 저장되었던 에너지의 일부를 흡수하기 위한 수동 혹은 능동소자로 구성된 외부 전기회로.	protection circuit
6036	구역화	퀜치가 일어났을 때 내부스트레스와 코일양단의 전압을 감소시키기 위하여 자석의 권선을 여러 부분으로 나누어 제작하는 기술.	sectioning
6037	등급화	발생자장의 세기에 따라 초전도자석의 권선을 여러 초전도재료로 나누어 권선하는 기술.	grading
6038	외부저항	퀜치가 일어났을 때 자장에 저장된 에너지를 제거하기 위하여 전류공급기와 자석사이에 병렬로 연결된 저항체.	external resistor
6039	결합 2차코일	퀜치가 일어났을 때 1차코일에 저장된 에너지를 제거하기 위하여 초전도 1차코일과 유도적으로 결합된 코일.	coupled secondary coil

번호	용어	정 의	대응영어(참고)
6040	주울 가열	저항체에 전류를 흘려 가열하는 방법.	Joule(ohmic) heating
6041	권선 후 반응법	부스러지기 쉬운 초전도체를 이용하여 초전도자석을 제작하는 기술로, 먼저 자석형태로 감고 후에 재료를 반응시켜 초전도체로 하는 것.	wind and react technique
6042	반응 후 권선법	재료를 초전도체로 먼저 반응 시킨 후 자석형태로 권선하는 기술.	react and wind technique
6043	진공 함침법	권선형태를 유지하기 위하여 코일사이를 에폭시, 왁스, 또는 적당한 물질로 채우고 그 사이의 빈 공간을 없애기 위하여 진공처리하는 것.	vacuum impregnation
6044	습식 권선	코일을 권선하는 동안 액체 또는 풀 상태의 수지, 왁스등으로 권선 사이의 빈공간을 채우는 기술.	wet winding
6045	절연	장치를 절연시키는 데 사용되는 모든 물질.	insulation
6046	스페이서	이웃한 두 물질간 접촉을 막기위하여 사이에 끼우는 물질을 총칭함. 참고. 1-코일이나 케이불에서 스페이서는 권선사이, 권선층사 이 혹은 섹션코일 사이에 끼워져 열접촉이나 전기적 접촉 을 막는다. 2-재료로는 가끔 유리-에폭시-강화 프라스틱 혹은 세라 믹이 사용됨.	spacer
6047	전류 인입선	상온에서 저온으로 전류를 전달해 주는 도체. 참고. 증기냉각 인입선. 냉각조에서 증발하는 기체의 엘탈피가 냉매와 장치로 유입되는 열을 감소시키는 데 이용된다.	current lead
6048	트레이닝 효과	온도, 자기장변화 혹은 퀜치를 반복하여 초전도코일의 초전도특성을 향상시키는 것. 참고. 1-초전도선의 전류수송능력은 짧은 시편에서 향상된다. 2-짧은 시편의 특성 ; 수 m이하로 짧게 절단한 후 전 류흐름방향과 수직되게 자기장을 걸어준 상태에서 측정한 전류수송능력.	training effect
6049	특성감소	초전도선이나 장치에서 전류수송능력이 짧은 시편보다 떨어지는 현상. 참고. 부스러지기 쉬운 초전도체에서는 기계적손상이 초전도성 감퇴의 원인이다.	degradation
6050	냉각조	초전도장치를 작동시키기 위한 극저온환경을 제공하는 냉각조. 참고. 듀아는 소량의 액체냉매용 저온 용기.	cryostat

7. 응용기술(Applied technology)

번호	용어	정 의	대응영어(참고)
7001	코일	감은 도선, 감은 연선, 또는 감은 케이불.	coil
7002	자석	자기장을 발생하는 장치.	magnet
7003	초전도자석	초전도선 또는 초전도케이블을 이용하여 자기장을 발생하는 장치.	superconducting magnet
7004	솔레노이드 코일	종축보다 횡축의 길이가 훨씬 큰 원통형 코일.	solenoid(coil)
7005	팬케익 코일	와선형으로 감긴 평면 코일.	pancake coil
7006	분리형 코일	동일축상에서 떨어져 있는 두 개의 솔레노이드 코일.	split pair coil
7007	헬름홀츠 코일	반경과 같은 간격으로 놓인 두 개의 동일한 코일.	Helmholtz coil
7008	안장형 코일	권선의 수직방향으로 자장을 발생하고 원통형 구조물에 적합하도록 안장모양으로 감은 코일.	saddle coil
7009	트랙형 코일	권선의 수직 방향으로 자장이 발생하는 트랙모양의 코일.	race tracㅏ coil
7010	2극자석	안장형 코일이나 트랙형 코일 처럼 2극성분의 자장을 발생하는 자석.	dipole magnet
7011	4극 자석	2쌍의 안장형코일 혹은 트랙형 코일이 직교하여 4극성분의 자장을 발생하는 자석.	quadrupole magnet
7012	토로이드 코일	원형 폐회로의 축을 따라 자장을 발생하는 코일의 형태.	toroidal coil
7013	폴로이드 코일	토카막핵융합로에서 플라즈마전류를 발생하거나 플라즈마를 정렬시키기 위해 사용하는 코일.	poloidal coil
7014	틈새 코일	전자석에서 자장의 비균질성을 보상하고 발생자장의 균질도를 향상시키기 위해 사용되는 코일.	shim coil
7015	함침코일	도선의 움직임을 줄이기 위하여 권선사이의 빈공간을 송진 혹은 적당한 물질과 함께 채워지는 코일.	impregnated coil
7016	펄스형 자석	코일에 전류 펄스를 공급하여 펄스형 자장을 발생시키는 자석.	pulsed magnet
7017	하이브리드 코일	초전도코일과 상전도체 코일로 구성된 혼합코일 시스템. 초전도코일이 보통 바깥쪽에 위치함.	hybrid coil hybrid magnet
7018	초전도 모터	초전도권선이나 초전도물질을 사용한 모터.	superconducting motor
7019	초전도발전기	초전도권선을 사용한 발전기.	superconducting generator

번호	용어	정 의	대응영어(참고)
7020	초전도전력케이블	초전도체로 만든 전력케이블.	superconducting power cable
7021	초전도통신케이블	초전도선으로 만든 통신용 케이불.	superconducting communication cable
7022	초전도변압기	초전도선을 감아 만든 변압기.	superconducting transformer
7023	초전도 자기에너지 저장	초전도코일을 이용하여 에너지를 자기장형태로 저장하는 기술.	superconducting magnetic energy storage(SMES)
7024	핵융합발전	핵융합반응으로 발생된 에너지를 이용하여 전력을 생산함. 참고. 초전도자석으로 발생된 강한 자장은 고온의 플라즈마를 가두어 핵융합반응을 일으키게 함.	nuclear fusion generator
7025	MHD 발전	전도성의 유체가 자기장을 통과하면서 전기를 발생하는 것.	magneto hydrodynamic(MHD) generator
7026	초전도자기부상열차	초전도자석이나 초전도 물질을 이용하여 열차를 철로위에 부상시켜 바퀴가 없이 운행되는 열차.	superconducting magnetically levitated train
7027	초전도입자가속기	초전도 공동공진기에서 양성자, 전자, 이온등 대전된 입자에게 운동에너지를 공급하거나 초전도자석으로 입자빔을 굴곡시키는 장치.	superconducting particle accelerator
7028	초전도 공동 공진기	마이크로파 주파수 영역에서 사용되는 초전도표면을 가진 공동공진기 또는 구멍이 뚫린 공진관.	superconducting cavity
7029	입자 탐색기	전하를 갖지 않은 입자의 궤도 또는 강한 자기장을 이용하여 전하를 띤 입자의 궤도를 찾는데 사용되는 장치.	particle detector
7030	싸이클로트론	전하를 가진 입자를 나선형의 경로에 따라 움직이게 하는 입자가속기. 입자의 에너지가 증가함에 따라 경로의 반경도 증가함.	cyclotron
7031	자이로트론	10∼100 GHz대의 고출력 밀리미터파를 발생하는 데 사용하는 발진튜브.	gyrotron

번호	용어	정 의	대응영어(참고)
7032	싱크로트론 방사광 가속기	전자가 원형궤도를 돌 때 가속방향의 수직으로 편광된 고출력 방사광을 발생하는 장치.	synchrotron radiation facility
7033	핵자기공명장치	자기장내에 있는 핵에 고주파를 가하여 세차운동을 일으켜 물질의 원자배열이나 전자구조를 조사하는 장치.	nuclear magnetic resonance apparatus
7034	자기공명 영상진단기	균일한 자기장내에 생명체를 넣고 조직내 수소핵의 핵자기공명을 관찰하여 의료진단용 영상을 얻는 장치. 참고:MRI는 NMR원리를 기초로한 영상장치임.	magnetic resonance imaging apparatus
7035	초전도자기분리	자기구배가 큰 초전도자석을 이용하여 광물등을 분리하는 기술.	superconducting high gradient magnetic separation
7036	자속펌프	초전도 폐회로에 큰 전류를 유도시키는 특별한 형태의 전류공급기. 가끔 초전도자석의 전력공급용으로 사용됨.	flux pump
7037	크라이오트론	초전도전이가 자장에 의존하는 원리를 이용하여 릴레이나 앰프를 작동하는 데 사용하는 장치.	cryotron
7038	지속전류 스위치	열, 광, 혹은 자기장으로 초전도회로의 개폐기능을 하는 초전도물질로 이루어진 스위치.	persistent current switch
7039	초전도자기차폐	초전도물질 이나 권선을 이용하여 외부자기장을 차폐하는 기술.	superconducting magnetic shielding
7040	초전도 트랜지스터	일반 트랜지스터와 동일한 기능을 가진 초전도물질로 된 3단자 소자.	superconducting transistor
7041	초전도기억소자	디지털정보를 저장하기 위하여 초전도 지속전류 회로를 이용한 기억소자.	superconducting memory
7042	초전도양자간섭장치	1개 혹은 2개의 조셉슨 접합을 포함하는 폐전기회로. 참고. SQUID는 생체자기나 비파괴검사에 사용되는 매우 민 감한 자장감지기임.	superconducting quantum interference device(SQUID)
7043	조셉슨전압표준기	교류조셉슨효과에서 나타나는 양자화된 전압, V=(h/2e)nf 을 표준으로 이용하는 전압표준기. 여기서 h는 플랑크상수, e는 기본전하량, n은 정수, f는 조사전자파의 주파수.	Josephson voltage standard
7044	자기베어링	자기적인력 혹은 반발력을 이용하여 기계적 접촉없이 물체를 지지하는 베어링.	magnetic bearing

번호	용어	정 의	대응영어(참고)
7045	싱크로트론	시간에 따라 변하는 자기장을 이용하여 일정 궤도반경을 유지하는 입자가속기.	synchrotron
7046	초전도체-절연체-초전도체 믹서	터널접합의 비선형특성을 이용한 초전도 수신기.	superconductor-insulator-superconductor(SIS) mixer
7047	단자속 양자 소자	단일자속 양자변환을 이용하여 정보를 처리하는 초전도 디지털 회로.	single flux quantum(SFQ) device
7048	초전도 한류기	초전도전이를 이용하여 전류를 제어하는 초전도장치.	superconducting fault current limiter

8. 시험□평가 방법(Test and evaluation methods)

번호	용어	정 의	대응영어(참고)
815-08-01	자연 (로그) 변형율 (기호:□e)	인장시험에서 □e=ln(l/lo)로 정의되는 변형. lo와 l은 변형을 가하기 전과 후의 시편의 길이.	natural (logarithmic) strain
815-08-02	공칭 (공학적)변형율 (기호:□)	인장시험에서 □=(l-lo)/lo ×100 으로 정의되는 변형. l와lo는 변형을 가하기 전과 후의 시편의 길이.	nominal (engineering) strain
815-08-03	굽힘변형율(기호: □b)	시편의 순수 굽힘 □b=r/R×100으로 정의되는 변형. r은 시편두께의 절반이고 R은 굽힘반경임.	bending strain
815-08-04	최대굽힘변형율	초전도체를 굽혔을 때 임계전류 Ic의 변화가 비가역적이 되는 최대 변형율.	maximum bending strain
815-08-05	세레이션	인장 또는 압축시험시 응력-변형율 곡선상에 톱니모양이 나타나는 것.	serration
815-08-06	응력세기계수	균열의 선단에서 응력장의 세기를 나타내는 매개변수.	stress intensity factor
815-08-07	파괴인성	균열이 불안정하게 시작하는 응력세기계수의 임계치.	fracture toughness
815-08-08	컴플라이언스 법	부하시 균열전파길이를 결정하기 위하여 시편의 컴플라이언스를 제하를 반복하여 파괴인성치를 결정하는 방법. 참고. 파괴인성치는 방출된 에너지 혹은 응력확대계수와 균 열전파길이의 관계에서 결정됨.	compliance method
815-08-09	S-N 곡선	피로시험에서 시편파괴시의 반복응력 S와 반복수 N 사이의 관계를 나타내는 곡선.	S-N curve
815-08-10	전기저항법	온도, 전류, 또는 자장을 가했을 때 시편의 저항변화를 측정하여 초전도수송 특성을 평가하는 방법. 참고. 접촉전위와 접촉저항의 영향을 없애기 위하여 2개의 전위단자와 2개의 전류단자를 이용하는 4단자법이 추천됨.	electric resistance method
815-08-11	자화율 (기호:□)	M=□H 의 관계식을 만족하는 스칼라 또는 텐서. 여기서 자기장의 세기 H와 □의 곱이 자화 M과 같음. 참고. 등방성의 매질에서 자화율은 스칼라양이고, 이방성 매 질에서는 텐서양임.	magnetic susceptibility
815-08-12	직류자화율법	감지코일에 유도된 자속을 측정하여 시편의 자화율을 결정하는 방법. 참고. 정확한 자장감지를 위하여 VSM과 SQUID가 이용됨.	DC susceptibility method

번호	용어	정 의	대응영어(참고)
8013	교류자화율	푸리에 급수전개에서 교류자화의 계수들. 참고. hocos□t의 자장이 가해지면 자화M(t)는 다음과 같이 전개된다. M(t)=ho¤(□n'cos(n□t)+□n"sin(n□t)) 여기서 □n'과 □n"은 교류자화율의 실수부와 허수부, n=1인 □1□ 과 □1"는 기본요소로 초전도전이 측정에서 주로 측정됨. 교류손실에너지 W=□□oho2□1□ .	AC susceptibility
8014	교류자화율 법	시편이 저주파수(수 Hz∼ 수 kHz)의 교류자장(1 mT)하에 있을 때 감지코일에서 측정되는 자속으로서 교류자화율을 결정하는 방법. 참고. 임계전류밀도와 비가역선이 얻어짐.	AC susceptibility method
8015	교류손실 측정용 자화법	자화곡선의 면적을 계산하여 물질의 교류손실을 결정하는 방법.	magnetization method for AC loss
8016	교류손실 측정용 열량법	시편에 교류를 가하고 발생되는 열을 측정하여 교류손실을 결정하는 방법. 참고. 초전도체의 경우 시편을 액체헬륨에 담그고 증발되는 액체양을 조사하여 열을 계산함. 액체헬륨의 증발은 가스유량계나 액체헬륨레벨메터로 측정함.	calorimetric method for AC loss

용어색인 (가나다 순)

용어	번호	영어
[ㄱ]
강제냉각 초전도선	4027	force-cooled superconducting wire
결맞음 길이	1031	coherence length
결정조직 조절	5022	texture control
(필라멘트) 결합 (전류) 손실	4059	(filament) coupling (current) loss
(필라멘트) 결합 시정수	4060	(filament) coupling time constant
결합 2차 코일	6039	coupled secondary coil
결합전류	4057	coupling current
고온초전도체	2011	high temperature superconductor, high-Tc superconductor
공간대 지름비 (양자; S/D)	4038	spacing to diameter ratio, S/D (abbreviation)
공칭 (공학적) 변형율	8002	nominal (engineering) strain
관형도체	4011	tubular conductor
교류손실	4054	AC loss
교류손실 측정용 열량법	8016	calorimetric method for AC loss
교류손실 측정용 자화법	8015	magnetization method for AC loss
교류자화율	8013	AC susceptibility
교류자화율 방법	8014	AC susceptibility method
교류 조셉슨 접합	1038	alternating current Josephson junction
교류초전도선	4037	AC superconducting wire
구리대 비구리의 부피비	4043	copper to non-copper (volume) ratio
구리비	4042	copper to superconductor (volume) ratio
구리산화물 초전도체	2008	copper oxide superconductor
구역화	6036	sectioning
굽힘변형	8003	bending strain
권선 후 반응법	6041	wind and react technique
극저온 냉각	6001	cryogenic refrigeration
극저온 냉동기	6002	cryocooler
근접 결합전류	4058	proximity coupling current
(초전도) 근접효과	1041	(superconducting) proximity effect
기본 피닝힘	3024	elementary pinning force
긴즈버그-란다우 매개변수	1033	Ginzburg-Landau parameter, G-L parameter
긴즈버그-란다우 이론	1028	Ginzburg-Landau theory
김 모델	3008	Kim model
[ㄴ]
내부 확산법	5018	internal tin process
냉동건조 과정	5031	freeze drying process
냉동조	6050	cryostat
냉각채널	6003	cooling channel
냉간가공	5003	cold work
[ㄷ]
다심 초전도선	4031	multi-filamentary superconducting wire
다층 절연	6015	multilayer insulation
단심 (초전도) 선	4030	single core (superconducting) wire

용어	번호	영어
단자속 양자소자	7047	single flux quantum (SFQ) device
단열적 안정화	6020	adiabatic stabilization
단열적 온도상승	6034	adiabatic temperature rise
대류식 냉각	6007	convection cooling
불순한 초전도체	1035	dirty superconductor
관내 연선형 도체	4020	cable-in-conduit conductor
도체	4002	conductor
동심층 케이블	4005	concentric lay cable
동위원소 효과	1039	isotope effect
동일면적 이론	6028	equal area theorem
동적안정화	6021	dynamic stabilization
등급화	6037	grading
[ㄹ]
레이브스상 (화합물) 초전도체	2015	Laves phase (compound) superconductor
러더포드 케이블	4018	Rutherford cable
(플럭손에 작용하는) 로렌츠 힘	3016	Lorentz force (on a fluxons)
릿츠 케이블	4014	litz cable
[ㅁ]
마이스너 상태	1009	Meissner state
마이스너 효과	1011	Meissner effect
막 비등	6009	film boiling
매덕의 안정성 기준	6027	Maddock's stability criterion
매트릭스비	4041	matrix to superconductor (volume) ratio
모놀리스 초전도선, 초전도 모놀리스	4032	monolithic superconducting wire, superconducting monolith
모서리 반경	4052	corner radius
무심 케이블	4008	coreless cable
[ㅂ]
반응후 권선법	6042	react and wind technique
방사식 냉각	6010	radiation cooling
방사차폐	6011	radiation shield
BCS 결맞음 길이	1030	BCS coherence length
BCS 이론	1026	BSC theory
B-1형 (화합물) 초전도체	2014	B-1 (compound) superconductor
트위스트한 초전도선	4034	twisted superconducting wire
보강재	4046	reinforcing member
보강형 초전도선	4028	reinforced superconducting wire
보호회로	6035	protection circuit
복합 도체	4003	composite conductor
복합재료의 가공법	5010	composite fabrication process
복합 초전도체	4021	composite superconductor
복합초전도체의 매트릭스	4039	matrix of composite superconductor
분리형 코일	7006	split pair coil
분말야금법	5015	powder metallurgy process
분사건조법	5029	spray drying process
분사열분해 합성법	5030	spray pyrolysis process
브론즈법	5011	bronze process

용어	번호	영어
빈 모델, 빈-런던 모델	3007	Bean model, Bean-London model
비가역성 선	3030	irreversibility line
빌릿	5004	billet
[ㅅ]
사극 자석	7011	quadrupole magnet
산화물 초전도체	2005	oxide superconductor
3 성분 초전도선	4033	three-component superconducting wire
상부 임계자장의 세기	1023	upper critical (magnetic) field strength
상전도부위 전달속도	6029	normal zone propagation velocity
상전도 상태	1006	normal (conduction) state
성형 연선형 도체	4016	compacted stranded conductor
성형 원형 케이블	4012	compact round cable
세레이션	8005	serration
소결	5026	sintering
소선	4007	strand
솔레노이드 (코일)	7004	solenoid (coil)
수송 임계전류밀도	3004	transport critical current density
순수한 초전도체	1034	clean superconductor
쉐브렐상 (화합물) 초전도체	2016	Chevrel phase (compound) superconductor
외피	4047	sheath
틈새코일	7014	shim coil
스테클리의 안정성기준	6026	Stekley's stability criterion
스페이서	6046	spacer
습식 권선	6044	wet winding
싱크로트론	7045	synchrotron
싱크로트론 방사광 가속기	7032	synchrotron radiation facility
싸이클로트론	7030	cyclotron
CuO2층, CuO2면	2007	CuO2 sheet, CuO2 plane, CuO2 layer
CVD법	5012	chemical vapor deposition (CVD) process
[ㅇ]
안장형 코일	7008	saddle coil
안정화	6018	stabilization
안정화제	3012	stabilizer
안정화 초전도선	4025	stabilized superconducting wire
압출	5005	extrusion
애스팩트 비	4051	aspect ratio
S-N곡선	8009	S-N curve
A-15형 (화합물) 초전도체	2013	A-15 (compound) superconductor
(초전도체의) n값	3010	n-value (of a superconductor)
n형 산화물 초전도체	2010	n-type oxide superconductor
MHD발전	7025	magneto hudrodynamic (MHD) generation
연선가공	5007	stranding
연선형 도체	4015	stranded conductor
열 급동	6030	thermal runaway
열전달	6004	heat transfer
열확산 시정수	6024	thermal diffusion time constant
지속전류	1012	persistent current
지속전류 스위치	7038	persistent current switch

용어	번호	영어
와전류	4053	eddy currents
와전류 손실	4056	eddy current loss
완전 반자성	1001	perfect diamagnetism
완전 안정화	6019	full stabilization
외부저항	6038	external resistor
외부확산법	5016	external diffusion process
용융공정	5023	melt process
용융성장 공정	5021	melt-textured growth process
유기물 초전도체	2004	organic superconductor
유효 필라멘트 지름	4061	effective filament diameter
응력강도계수	8006	stress intensity factor
응력효과	3014	stress effect, strain effect
2극 자석	7010	dipole magnet
이력손실	4055	hysteresis loss
인발	5001	drawing
인시추 법	5014	in-situ process
임계상태 모델	3006	critical state model
임계온도	1008	critical temperature
임계자장의 세기	1020	critical (magnetic) field strength
임계전류	3001	critical current
임계전류 기준	3002	critical current criterion, Ic criterion
임계전류 밀도	3003	critical current density
임계표면	3005	critical surface
입자 탐색기	7029	particle detector
[ㅈ]
자기공명 영상장치	7034	megnetic resonance imaging apparatus, MRI apparatus
자기 베아링	7044	magnetic bearing
자기 확산	6022	magnetic diffusivity
자기 확산 시정수	6023	magnetic diffusion time constant
자기화 임계전류밀도	3009	magnetization critical current density
자석	7002	magnet
자속 양자	1013	flux quantum
자속 배제	1010	flux expulsion
자연 (로그) 변형	8001	natural (logarithmic) strain
자이로트론	7031	gyrotron
자화율	8011	magnetic susceptibility
잔류기체	6012	residual gas
잔류기체 열전달	6013	residual gas heat transfer
잔류 비저항	4063	residual resistivity
잔류 자속	3028	trapped flux, residual flux
잔류 저항비(RRR)	4064	residual resistance ratio, RRR(abbreviation)

용어	번호	영어
저온 초전도체	2012	low temperature superconductor, low-Tc superconductor
전기저항법	8010	electrical resistance method
전도냉각	6006	conduction cooling
전류분배	6025	current sharing
전류 인입선	6047	current lead
전선	4001	wire
전위(피치) 길이, 소선 피치 길이	4050	transposition (pitch) length, stranding pitch length
절연	6045	insulation
절연 초전도선	4026	insulated superconducting wire
제 1종 초전도체	1021	type Ⅰ superconductor
제 2종 초전도체	1024	type Ⅱ superconductor
젤리롤 법	5020	jelly roll process
조사효과	3015	radiation effect
조셉슨 전압표준기	7043	Josephson voltage standard
조셉슨 접합	1036	Josephson junction
졸겔 법	5027	sol-gel process
종방향 전파	6032	longitudinal propagation
주울 가열	6040	Joule heating
중간 상태	1018	intermediate state
중간열처리	5008	intermediate heat treatment
중공 도체	4010	hollow conductor
중심 케이블	4013	core cable
직류 자화율법	8012	DC susceptibility method
직류 조셉슨효과	1037	direct-current Josephson effect
직류 초전도선	4035	DC superconducting wire
진공 절연	6014	vacuum insulation
진공 함침법	6043	vacuum impregnation
[ㅊ]
초유체 헬륨	6017	superfluid helium, He Ⅱ
초임계 헬륨	6016	supercritical helium
초전도	1003	superconducting, superconductive
초전도 공동공진기	7028	superconducting cavity
초전도 기억소자	7041	superconducting memory
초전도 막	4029	superconducting film
초전도 모터	7018	superconducting (electric) mortor
초전도 발전기	7019	superconducting generator
초전도 변압기	7022	superconducting transformer
초전도 상태	1004	superconducting state
초전도선	4023	superconducting wire
초전도성	1002	superconductivity
초전도 양자간섭장치	7042	superconducting quantum interference device, SQUID (abbreviation)
초전도 에너지 간격	1027	superconducting energy gap
초전도 원소	2001	superconducting element
초전도 응축에너지	1019	superconducting condensation energy
초전도 입자가속기	7027	superconducting particle accelerator
초전도 자기부상열차	7026	superconducting magnetically levitated train

용어	번호	영어
초전도 자기분리	7035	superconducting high gradient magnetic separation, superconducting HGMS
초전도 자기에너지 저장시스템	7023	superconducting magnetic energy storage (SMES)
초전도 자기차폐	7039	superconducting magnetic shielding
초전도 자석	7003	superconducting magnet
초전도 전력케이블	7020	superconducting power cable
초전도 전이	1007	superconducting transition
초전도체	1005	superconductor
초전도체의 부피비	4044	volume percent of superconductor
초전도체-절연체-초전도체 믹서	7046	superconductor-insulator-superconductor (SIS) mixer
초전도 케이블	4024	superconducting cable
초전도 통신케이블	7021	superconducting communication cable
초전도 트란지스터	7040	superconducting transistor
초전도 필라멘트	4022	superconducting filament
초전도 한류기	7048	superconducting fault current limiter
최대 굽힘변형	8004	maximum bending strain
최소전파 영역기준	6031	minimum propagation zone (MPZ) criterion
공침법	5028	coprecipitation process
침지비등	6005	pool boiling (cooling)
(런던) 침투깊이	1031	(London) penetration depth
침투법	5019	infiltration process
[ㅋ]
컴플라이언스 법	8008	compliance method
케이블	4004	cable
코일	7001	coil
쿠퍼쌍	1025	Cooper pair
퀜치	3011	quench
크라이오트론	7037	cryotron
크래머의 법칙	3027	Kramer's law
키스톤 연선	4017	keystone stranded conductor
[ㅌ]
탄화붕소 초전도체	2018	boron carbide superconductor
테이프 도체	4009	tape conductor
토로이드 코일	7012	toroidal coil
튜브 법	5017	tube process
트랙형 코일	7009	race track coil
트레이닝 효과	6048	training effect
트위스트	4048	twist
트위스트 피치 길이	4049	twist pitch length, twist pitch
트위스팅	5006	twisting
특성감소	6049	degradation

용어	번호	영어
[ㅍ]
파괴 인성	8007	fracture toughness
팬케익 코일	7005	pancake coil
펄스전류용 초전도선	4036	pulsed-current superconducting wire
펄스형 자석	7016	pulsed magnet
페롭스카이트 (화합물) 초전도체	2006	Perovskite (compound) superconductor
편조	4006	braid
편조 도체	4019	braided conductor
폴로이드 코일	7013	poloidal coil
표면 임피던스	4062	surface impedance
표면 장벽	3017	surface barrier
표면 초전도성	1040	surface superconductivity
표면 피닝	3029	surface pinning
표면 확산법	5009	surface diffusion process
풀러린 (화합물) 초전도체	2017	fullerence (compound) superconductor
플라즈마 분사법	5032	plasma spray process
플럭소이드	1014	fluxoid
플럭손, 볼텍스	1015	fluxon, vortex
플럭손 격자, 볼텍스 격자	1016	fluxon lattice, vortex lattice, flux line lattice
자속 배제	1010	flux expulsion
자속 건너 뜀	3022	flux jump
자속 김	3020	flux creep
자속 펌프	7036	flux pump
자속 꽂음	3019	flux pinning
자속 흐름	3021	flux flow
꽂음 중심, 꽂음자리	3018	pinning center, pinning site, pin
꽂음 힘	3023	pinning force
꽂음 힘 밀도	3025	pinning force density, bulk pinning force
꽂음 힘밀도의 눈금 법칙	3026	scaling law of pinning force density
PVD법	5013	physical vapor deposition (PVD) process
p형 초전도체	2009	p-type oxide superconductor
[ㅎ]
하부 임계자장의 세기	1022	lower critical (magnetic) field strength
하소	5024	calcination (calcining)
하이브리드 코일, 하이브리드 자석	7017	hybrid coil, hybrid magnet
함칩 코일	7015	impregnated coil
합금 초전도체	2002	alloy superconductor
핵비등	6008	nucleate boiling
핵자기 공명장치	7033	nuclear magnetic resonance apparatus, NMR apparatus
핵융합 발전	7024	nuclear fusion generation
헬름홀츠 코일	7007	Helmholtz coil
(복합초전도체의) 혼합 매트릭스	4040	mixed matrix (of a composite superconductor)
혼합 상태	1017	mixed state
화합물 초전도체	2003	compound superconductor
확산 장벽	4045	diffusion barrier
회복 전류	3013	recovery current
회전단조	5002	swaging
횡방향전파	6033	transverse propagation

영어색인 (알파벳 순)

영어	번호	용어

[ A ]

A-15 (compound) superconductor	2013	A-15형 (화합물) 초전도체

AC loss	4054	교류 손실

AC superconducting wire	4037	교류 초전도선

adiabatic stabilization	6020	단열적 안정화

adiabatic temperature rise	6034	단열적 온도상승

alloy superconductor	2002	합금 초전도체

AC susceptibility	8013	교류 자화율

AC susceptibility method	8014	교류 자화율 방법

alternating current Josephson junction	1038	교류 조셉슨 접합

aspect ratio	4051	애스팩트 비

[ B ]

B-1 (compound) superconductor	2014	B-1형 (화합물) 초전도체

BCS coherence length	1030	BCS 결맞음 길이

BCS theory	1026	BCS 이론

Bean model, Bean-London model	3007	빈 모델, 빈-런던 모델

bending strain	8003	굽힘변형율

billet	5004	빌릿

boron carbide superconductor	2018	탄화붕소 초전도체

braid	4006	편조

braided conductor	4019	편조 도체

bronze process	5011	브론즈법

[ C ]

cable	4004	케이블

cable-in-conduit conductor	4020	관내 연선 도체

calcination (calcining)	5024	하소

calorimetric method for AC loss	8016	교류손실 측정용 열량법

chemical vapor deposition (CVD) process	5012	CVD법

Chevrel phase (compound) superconductor	2016	쉐브렐상 (화합물) 초전도체

clean superconductor	1034	순수한 초전도체

coherence length	1031	결맞음 길이

coil	7001	코일

cold work	5003	냉간가공

compact round cable	4012	성형 원형 케이블

compacted stranded conductor	4016	성형 연선형 도체

compliance method	8008	컴플라이언스 법

composite conductor	4003	복합 도체

영어	번호	용어

composite fabrication process	5010	복합재료의 제조법

composite superconductor	4021	복합 초전도체

compound superconductor	2003	화합물 초전도체

concentric lay cable	4005	동심층 케이블

conduction cooling	6006	전도냉각

conductor	4002	도체

convection cooling	6007	대류식 냉각

cooling channel	6003	냉각채널

Cooper pair	1025	쿠퍼쌍

copper to non-copper (volume) ratio	4043	구리대 비구리의 부피비

copper to superconductor (volume) ratio	4042	구리비

copper oxide superconductor	2008	구리산화물 초전도체

coprecipitation process	5028	공침법

core cable	4013	중심 케이블

coreless cable	4008	무심 케이블

corner radius	4052	모서리 반경

coupled secondary coil	6039	결합 2차코일

coupling current	4057	결합전류

(filament) coupling (current) loss	4059	(필라멘트) 결합 (전류) 손실

(filament) coupling time constant	4060	(필라멘트) 결합 시정수

critical (magnetic) field strength	1020	임계자기장의 세기

critical current	3001	임계전류

critical current criterion, Ic criterion	3002	임계전류 기준

critical current density	3003	임계전류 밀도

critical state model	3006	임계상태 모델

critical surface	3005	임계표면

critical temperature	1008	임계온도

cryocooler	6002	극저온 냉동기

cryogenic refrigeration	6001	극저온 냉각

cryostat	6050	냉각조

cryotron	7037	크라이오트론

CuO2 sheet, CuO2 plane, CuO2 layer	2007	CuO2 층, CuO2면

current lead	6047	전류 인입선

current sharing	6025	전류분배

cyclotron	7030	싸이클로트론

[ D ]

DC superconducting wire	4035	직류 초전도선

degradation	6049	특성감소

diffusion barrier	4045	확산 장벽

dipole magnet	7010	2극 자석

영어	번호	용어

DC susceptibility method	8012	직류 자화율법

direct-current Josephson effect	1037	직류 조셉슨효과

dirty superconductor	1035	불순한 초전도체

drawing	5001	인발

dynamic stabilization	6021	동적안정화

[ E ]

eddy current loss	4056	와전류 손실

eddy currents	4053	와전류

effective filament diameter	4061	유효 필라멘트 지름

electrical resistance method	8010	전기저항법

elementary pinning force	3024	기본 피닝힘

equal area theorem	6028	동일면적 이론

external diffusion process	5016	외부확산법

external resistor	6038	외부저항

extrusion	5005	압출

[ F ]

film boiling	6009	막 비등

flux creep	3020	자속 김

flux expulsion	1010	자속 배제

flux flow	3021	자속 흐름

flux jump	3022	자속 건너 뜀

flux pinning	3019	자속 꽂음

flux pump	7036	자속 펌프

flux quantum	1013	자속 양자

fluxoid	1014	플럭소이드

fluxon lattice, vortex lattice,

flux line lattice	1016	플럭손 격자, 볼텍스 격자

fluxon, vortex	1015	플럭손, 볼텍스

force-cooled superconducting wire	4027	강제냉각 초전도선

fracture toughness	8007	파괴 인성

freeze drying process	5031	냉동건조 과정

full stabilization	6019	완전 안정화

fullerene (compound) superconductor	2017	풀러린 (화합물) 초전도체

[ G ]

Ginzburg-Landau parameter,

G-L parameter	1033	긴즈버그-란다우 매개변수

Ginzburg-Landau theory	1028	긴즈버그-란다우 이론

grading	6037	등급화

gyrotron	7031	자이로트론

영어	번호	용어

[ H ]

Helmholtz coil	7007	헬름홀츠 코일

heat transfer	6004	열전달

high temperature superconductor,

high-Tc superconductor	2011	고온초전도체

hollow conductor	4010	중공 도체

hybrid coil, hybrid magnet	7017	하이브리드 코일, 하이브리드 자석

hysteresis loss	4055	이력손실

[ I ]

impregnated coil	7015	함칩 코일

in-situ process	5014	인시추 법

infiltration process	5019	침투법

insulated superconducting wire	4026	절연 초전도선

insulation	6045	절연

intermediate heat treatment	5008	중간열처리

intermediate state	1018	중간 상태

internal tin process	5018	내부 확산법

irreversibily line	3030	비가역성 선

isotope effect	1039	동위원소 효과

[ J ]

jelly roll process	5020	젤리롤 법

Josephson junction	1036	조셉슨 접합

Josephson voltage standard	7043	조셉슨 전압표준기

Joule heating	6040	주울 가열

[ K ]

keystone stranded conductor	4017	키스톤  연선형 도체

Kim model	3008	김 모델

Kramer's law	3027	크래머의 법칙

[ L ]

Laves phase (compound) superconductor	2015	레이브스상 (화합물) 초전도체

litz cable	4014	릿츠 케이블

longitudinal propagation	6032	종방향 전파

Lorentz force (on a fluxons)	3016	(플럭손에 작용하는) 로렌츠 힘

영어	번호	용어

low temperature superconductor,

low-Tc superconductor	2012	저온 초전도체

lower critical (magnetic) field strength	1022	하부 임계자기장의 세기

[ M ]

Maddock's stability criterion	6027	매덕의 안정성기준

magnet	7002	자석

magnetic bearing	7044	자기 베아링

magnetic diffusion time constant	6023	자기 확산 시정수

magnetic diffusivity	6022	자기 확산

magnetic resonance imaging apparatus,

MRI apparatus	7034	자기공명 영상장치

magnetic susceptibility	8011	자화율

magnetization critical current density	3009	자기화 임계전류밀도

magnetization method for AC loss	8015	교류손실 측정용 자화법

magneto hudrodynamic (MHD) generation	7025	MHD발전

matrix of composite superconductor	4039	복합초전도체의 매트릭스

matrix to superconductor (volume) ratio	4041	매트릭스비

maximum bending strain	8004	최대 굽힘변형율

Meissner effect	1011	마이스너 효과

Meissner state	1009	마이스너 상태

melt process	5023	용융공정

melt-textured growth process	5021	용융성장 법

minimum propagation zone (MPZ) criterion	6031	최소전파 영역기준

mixed matrix (of a composite

superconductor)	4040	(복합초전도체의) 혼합 매트릭스

mixed state	1017	혼합 상태

monolithic superconducting wire,

superconducting monolith	4032	모놀리스 초전도선, 초전도 모놀리스

multi-filamentary superconducting wire	4031	다심 초전도선

multilayer insulation	6015	다층 절연

[ N ]

natural (logarithmic) strain	8001	자연 (로그) 변형율

nominal (engineering) strain	8002	공칭 (공학적) 변형율

normal (conduction) state	1006	상전도 상태

normal zone propagation velocity	6029	상전도부역 전달속도

n-type oxide superconductor	2010	n형 산화물 초전도체

nuclear fusion generation	7024	핵융합 발전

nuclear magnetic resonance apparatus,

NMR apparatus	7033	핵자기 공명장치

영어	번호	용어

nucleate boiling	6008	핵 비등

n-value (of a superconductor)	3010	(초전도체의) n 값

[ O ]

(superconducting) order parameter	1029	(초전도) 질서맺음 변수

organic superconductor	2004	유기물 초전도체

oxide superconductor	2005	산화물 초전도체

[ P]

pancake coil	7005	팬케익 코일

particle detector	7029	입자 탐색기

(London) penetration depth	1032	(런던) 침투깊이

perfect diamagnetism	1001	완전 반자성

Perovskite (compound) superconductor	2006	페롭스카이트 (화합물) 초전도체

persistent current	1012	지속전류

persistent current switch	7038	지속전류 스위치

physical vapor deposition (PVD) process	5013	PVD법

pinning center, pinning site, pin	3018	꽂음 중심, 꽂음 자리

pinning force	3023	꽂음 힘

pinning force density, bulk pinning force	3025	꽂음 힘 밀도

plasma spray process	5032	플라즈마 분사법

poloidal coil	7013	폴로이드 코일

pool boiling (cooling)	6005	침지 비등

powder metallurgy process	5015	분말야금법

precursor	5025	프리커서

protection circuit	6035	보호회로

proximity coupling current	4058	근접 결합전류

(superconducting) proximity effect	1041	(초전도) 근접효과

p-type oxide superconductor	2009	p형 초전도체

pulsed magnet	7016	펄스형 자석

pulsed-current superconducting wire	4036	펄스전류용 초전도선

[ Q ]

quadrupole magnet	7011	사극 자석

quench	3011	퀜치

[ R ]

race track coil	7009	트랙형 코일

radiation cooling	6010	방사식 냉각

radiation effect	3015	조사효과

radiation shield	6011	방사차폐

영어	번호	용어

react and wind technique	6042	반응후 권선법

recovery current	3013	회복 전류

reinforced superconducting wire	4028	보강형 초전도선

reinforcing member	4046	보강재

residual gas	6012	잔류기체

residual gas heat transfer	6013	잔류기체 열전달

residual resistivity	4063	잔류 비저항

residual resistance ratio,

RRR(abbreviation)	4064	잔류 저항비(RRR)

Rutherford cable	4018	러더포드 케이블

[ S ]

saddle coil	7008	안장형 코일

scaling law of pinning force density	3026	꽂음 힘밀도의 눈금 법칙

sectioning	6036	구역화

serration	8005	세레이션

sheath	4047	외피

shim coil	7014	틈새 코일

single core (superconducting) wire	4030	단심 (초전도) 선

single flux quantum (SFQ) device	7047	단자속 양자소자

sintering	5026	소결

S-N curve	8009	S-N 곡선

solenoid (coil)	7004	솔레노이드 (코일

sol-gel process	5027	졸겔법

spacer	6046	스페이서

spacing to diameter ratio, S/D (abbreviation)	4038	공간대 지름비 (약자; S/D)

split pair coil	7006	분리형 코일

spray drying process	5029	분사건조법

spray pyrolysis process	5030	분사열분해 합성법

stabilization	6018	안정화

stabilizer	3012	안정화제

stabilized superconducting wire	4025	안정화 초전도선

Stekley's stability criterion	6026	스테클리의 안정성기준

strand	4007	소선

stranded conductor	4015	연선형 도체

stranding	5007	연선가공

stress intensity factor	8006	응력세기계수

stress effect, strain effect	3014	응력효과

superconducting	1003	초전도

superconducting cable	4024	초전도 케이블

영어	번호	용어

superconducting cavity	7028	초전도 공동공진기

superconducting communication cable	7021	초전도 통신케이블

superconducting condensation energy	1019	초전도 응축에너지

superconducting (electric) mortor	7018	초전도 모터

superconducting element	2001	초전도 원소

superconducting energy gap	1027	초전도 에너지 간격

superconducting fault current limiter	7048	초전도 한류기

superconducting filament	4022	초전도 필라멘트

superconducting film	4029	초전도 막

superconducting generator	7019	초전도 발전기

superconducting high gradient magnetic

separation, superconducting HGMS	7035	초전도 자기분리

superconducting magnet	7003	초전도 자석

superconducting magnetic energy storage

(SMES)	7023	초전도 자기에너지 저장시스템

superconducting magnetic shielding	7039	초전도 자기차폐

superconducting magnetically levitated train	7026	초전도 자기부상열차

superconducting memory	7041	초전도 기억소자

superconducting particle accelerator	7027	초전도 입자가속기

superconducting power cable	7020	초전도 전력케이블

superconducting quantum interference

device, SQUID (abbreviation)	7042	초전도 양자간섭장치

superconducting state	1004	초전도 상태

superconducting transformer	7022	초전도 변압기

superconducting transistor	7040	초전도 트랜지스터

superconducting transition	1007	초전도 전이

superconducting wire	4023	초전도선

superconductive	1003	초전도

superconductivity	1002	초전도성

superconductor	1005	초전도체

superconductor-insulator-superconductor

(SIS) mixer	7046	초전도체-절연체-초전도체 믹서

supercritical helium	6016	초임계 헬륨

superfluid helium, He II	6017	초유체 헬륨

surface barrier	3017	표면 장벽

surface diffusion process	5009	표면 확산법

surface impedance	4062	표면 임피던스

surface pinning	3029	표면 꽂음

surface superconductivity	1040	표면 초전도성

swaging	5002	회전단조

synchrotron	7045	싱크로트론

synchrotron radiation facility	7032	싱크로트론 방사광 가속기

영어	번호	용어

[ T ]

tape conductor	4009	테이프 도체

texture control	5022	결정배열 조절

thermal diffusion time constant	6024	열확산 시정수

three-component superconducting wire	4033	3 성분 초전도선

toroidal coil	7012	토로이드 코일

training effect	6048	트레이닝 효과

transport critical current density	3004	수송 임계전류밀도

transposition (pitch) length,

stranding pitch length	4050	전위(피치) 길이, 소선 피치 길이

transverse propagation	6033	횡방향 전파

trapped flux, residual flux	3028	잔류 자속

thermal runaway	6030	열 급동

tube process	5017	튜브 법

tubular conductor	4011	관형도체

twist	4048	트위스트

twist pitch length, twist pitch	4049	트위스트 피치 길이

twisted superconducting wire	4034	트위스트한 초전도선

twisting	5006	트위스팅

type I superconductor	1021	제 1종 초전도체

type II supercondcutor	1024	제 2종 초전도체

[ U ]

upper critical (magnetic) field strength	1023	상부 임계자기장의 세기

[ V ]

vacuum impregnation	6043	진공 함침법

vacuum insulation	6014	진공 절연

volume percent of superconductor	4044	초전도체의 부피비

[ W]

wet winding	6044	습식 권선

wind and react technique	6041	권선 후 반응법

wire	4001	전선